Außenholz maßhaltig, neu, lösemittelhaltig       deckend

NEUE FENSTER, DECKEND

Neue und unbehandelte Holzfenster und -außentüren (maßhaltige Holzbauteile) weiß/farbig, lösemittelhaltig, seidenglänzend behandeln:

................. m²	.................	.....................

Vor Einbau und Verglasung:

Untergrundvorbehandlung: Holzflächen anschleifen und säubern.

Grundanstrich: allseitig mit

VISIR OLJEGRUNNING Klar

1. Zwischenanstrich allseitig mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

2. Zwischenanstrich allseitig mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Farbton nach Absprache.

................. m²	.................	.....................

Nach dem Einbau:

Oberflächenvorbereitung: Untergrund säubern und leicht anschleifen. Schadstellen, wie vorher beschrieben, ausbessern.

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Farbton nach Absprache.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

................. m²	.................	.....................