Außenholz maßhaltig, neu, wasserbasierend       deckend

NEUE FENSTER, DECKEND

Neue und unbehandelte Holzfenster und -außentüren (maßhaltige Holzbauteile) weiß/farbig, wasserbasiernd, seidenglänzend behandeln:

................. m²	.................	.....................

Vor Einbau und Verglasung:

Untergrundvorbehandlung: Holzflächen anschleifen und säubern.

Grundanstrich: allseitig mit

VISIR OLJEGRUNNING Pigmentert

1. Zwischenanstrich allseitig mit

DEMIDEKK Ultimate Fönster

2. Zwischenanstrich allseitig mit

DEMIDEKK Ultimate Fönster

Farbton nach Absprache.

................. m²	.................	.....................

Nach dem Einbau:

Oberflächenvorbereitung: Untergrund säubern und leicht schleifen. Schadstellen, wie vorher beschrieben, ausbessern.

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK Ultimate Fönster

Farbton nach Absprache.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit

DEMIDEKK Ultimate Fönster

................. m²	.................	.....................