Alternativ – mit Sperrgrund

Außenholz nicht maßhaltig, Neu,           wasserbasierend,

deckend - seidenglänzend

ALTERNATIVPOSITION

Zwischenanstrich SPERRGRUND bei hellen Farbtönen

Neue und unbehandelte Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä wasserbasierend deckend weiß/farbig seidenglänzend behandeln:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Holzflächen anschleifen und säubern.

Imprägnierung: allseitig mit

VISIR OLJEGRUNNING Pigmentert

Isolieranstrich mit

JOTUN KVIST og SPERREGRUNNING

(120 µm Nassfilmstärke)

Zwischenanstrich mit

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

seidenglänzend.