Innenholzflächen nicht maßhaltig, Renovierung

Wasserbasierend,  deckend

RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, DECKEND

Bereits deckend gestrichene Holzbauteile, innen, z. B. Wand- und Deckenverkleidungen, Leisten u. ä., farbig seidenmatt, wasserverdünnbar deckend streichen:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung:

Intakten Altanstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Lose Anstrichteile entfernen. Tragfähige Altanstriche

anschleifen um eine Verbundhaftung herzustellen und säubern.

Grundanstrich zweimal mit

KVIST og SPERREGRUNNING (120 µm Nassfilmstärke)

Zwischenanstrich mit

SENS Allergikerfarbe

Schlussanstrich mit

SENS Allergikerfarbe

Farbton: nach Angabe