Terrassenholz / Gartenmöbel, Renovierung lösemittelhaltig, ölen

RENOVIERUNG DER HOLZFLÄCHEN,  ÖLEN

( LÖSEMITTELHALTIG )

Alte und verwitterte Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), Holzterrassenbeläge u. ä mit lösemittelhaltigem Holzöl behandeln:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung:

Holzflächen reinigen mit JOTUN Terrassfix

Terrassfix auf die angefeuchtete Fläche auftragen,               ca. 15-20 Min. einwirken lassen und anschließend mit Hochdruckreiniger ( Flachstrahldüse ) gründlich abspülen.

Anschließend mit sauberem Wasser sorgfältig nachspülen.

Nach Trocknung der Flächen mit

Messingbürste oder Zirkularbürste nachbürsten um eventuell aufstehende Holzfasern zu entfernen.

Imprägnierung: möglichst allseitig mit

TREOLJE Holzöl

1 mal nass in nass bis zur Sättigung auftragen,

Überschuss abnehmen.

Farbton: Pigmentiert nach Absprache