Außenholz maßhaltig, Renovierung

Lösemittelhaltig, deckend

FENSTERRENOVIERUNG, DECKEND

Renovierungsbeschichtung auf Holzfenster und -außentüren (maßhaltige Holzbauteile)

deckend weiß/farbig, lösemittelhaltig bearbeiten:

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Altanstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Offene Eckverbindungen aufnuten.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR OLJEGRUNNING Klar,

Grundanstrich der vorgenannten Stellen mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Zwischenanstrich mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

Farbton nach Absprache.

Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

................. m²	.................	.....................