Außenholz maßhaltig,

Renovierung  in Lasuroptik

Lösemittelhaltig

FENSTERRENOVIERUNG, in LASUROPTIK

Renovierungsbeschichtung auf Holzfenster und -außentüren (maßhaltige Holzbauteile) mit Renoviersystem in Lasuroptik, seidenglänzend überarbeiten:

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Lasuranstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich und nicht intakten Dichtstoff entfernen und scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Lasuranstrich anschleifen und säubern. Offene Eckverbindungen aufnuten.

Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR OLJEGRUNNING Klar,

Grundanstrich mit

TREBITT Holzlasur im Farbton „ Basiston - Holz “

Zwischenanstrich mit

TREBITT Holzlasur

Schlussanstrich mit

TREBITT Holzlasur

Farbton nach Absprache.

Fehlende Dichtstoffe fachgerecht ergänzen.