Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung

LASIEREND  -  Lösemittelhaltig

RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, LASIEREND

Renovierungsbeschichtung auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä mit lösemittelhaltiger Lasur seidenglänzend behandeln:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Lasuranstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Lasuranstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR OLJEGRUNNING Klar,

Grundanstrich der vorgenannten Stellen und falls erforderlich, gleichzeitig beilasieren mit

TREBITT Holzlasur

Zwischenanstrich mit

TREBITT Holzlasur.

Schlussanstrich mit

TREBITT Holzlasur.

Farbton nach Absprache.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit

TREBITT Holzlasur

................. m²	.................	.....................