Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung

DECKEND in Lasuroptik -  Lösemittelhaltig

Deckendes Renoviersystem in Lasuroptik auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä mit lösemittelhaltigem System seidenglänzend behandeln:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Altanstriche auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR OLJEGRUNNING Klar,

Grundanstrich mit

TREBITT Holzlasur im Farbton „ Basiston - Holz “

Zwischenanstrich mit

TREBITT Holzlasur

Schlussanstrich mit

TREBITT Holzlasur

Farbton nach Absprache.