Alternativ mit Sperrgrund

Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung,           wasserbasierend,

deckend - seidenglänzend

ALTERNATIVPOSITION

Zwischenanstrich SPERRGRUND bei hellen Farbtönen

Renovierungsbeschichtung auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä wasserbasierend, deckend weiß/farbig, seidenglänzend behandeln:

________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Altanstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR OLJEGRUNNING Pigmentert,

Isolieranstrich mit

KVIST og SPERREGRUNNING

(120 µm Nassfilmstärke)

Zwischenanstrich mit

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG