Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung

Wasserbasierend , lasierend

RENOVIERUNG HOLZFLÄCHEN, LASIEREND

Renovierungsbeschichtung auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä mit wasserbasierender Lasur seidenglänzend behandeln:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Lasuranstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Lasuranstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR OLJEGRUNNING Pigmentert,

Grundanstrich der vorgenannten Stellen und falls erforderlich, gleichzeitig beilasieren mit

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

Zwischenanstrich mit

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

Farbton nach Absprache.

ZUSATZPOSITION

ZULAGE für einen zusätzlichen Anstrich mit

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

................. m²	.................	.....................