Außenholz nicht maßhaltig, Renovierung

DECKEND in Lasuroptik -  wasserbasierend

DECKENDES RENOVIERSYSTEM

in Lasuroptik auf Holzflächen,  außen (nicht maßhaltige Holzbauteile), z. B. Fachwerk, Dachuntersichten, Holzverkleidungen u. ä mit wasserbasierendem System seidenglänzend behandeln:

_________________________________________

(Bauteil)                                 (Art und Beschaffenheit)

................. m²	.................	.....................

Untergrundvorbehandlung: Altanstriche auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen, gegebenenfalls scharfe Kanten runden.

Vergrautes und verwittertes Holz bis auf gesundes Holz abschleifen.

Intakten Altanstrich anschleifen und säubern. Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen mit VISIR OLJEGRUNNING Pigmentert,

Grundanstrich mit

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

im Farbton  „ Basiston - Holz “

Zwischenanstrich mit

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

Schlussanstrich mit

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

Farbton nach Absprache.